|  | Alloy composition (wt. %)* | Thermal conductivity (20°C, W/m·K) |
| --- | --- | --- |
| Commercially available alloys | Al-9Si-3Cu-1Fe (A380) | 110 |
|  | Mg-9Al-1Zn-0.2Mn (AZ91D) | 50 |
|  | Mg-4Al-3.5Re-0.25Mn-0.2Zn (AE44) | 82 |
|  | Mg-3.5Al-4Re-0.3Mn-0.2Zn (AE44) | 85 |
| High thermal conductivity alloys | Mg-5.5Re-0.2Zn-0.2Al-0.2Mn (BDM alloy) | 110 |
|  | Mg-5.1Re-0.1Y-0.3Zn-0.6Al-0.2Mn (BDM alloy) | 107 |
|  | Mg-4.8Re-0.1Y-0.2Zn-0.4Al-0.1Mn (BDM alloy) | 105 |
|  | Mg-5.5-0.1Y-0.2Zn-0.5Al-0.3Mn (BDM alloy) | 108 |

Comparison of thermal conductivity of castings made by high pressure die-casting

* present in amounts of up to 20ppm

Thermal conductivity of the developed magnesium alloy processed by high pressure die casting at various temperatures: